## Slide 1: ID 1010 BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO: AVALIAÇÃO DO ÁCIDO DL-MÁLICO COMO LIXIVIANTE ALTERNATIVO DE METAIS E CARACTERIZAÇÃO DAS CARCAÇAS METÁLICAS
Ana Javorsky da Costa; Letícia Capalonga Pittol, Andrea Moura Bernardes

## Slide 2
2005
    2,14 bilhões de telefones celulares no mundo;
    No Brasil, um terço da população possuía telefone celular (cerca de 80 milhões de aparelhos).
2007
    De acordo com a ANATEL, 100 milhões de telefones celulares, representando 50% da população brasileira.
2013
    ANATEL indica que o Brasil terminou Set/13 com 268,3 milhões de celulares, aumento de 25% no total de conexões em apenas três anos.
Introdução
Contexto Atual

## Slide 3
Introdução
Materiais catódicos: LiCoO2, LiMn2O4, LiNiO2
  5-7% Li
  5-20% Co
  13% Cu
  10% Al
Preço do LiCO3 triplicou nos últimos anos
Previsão de que a demanda dobre até o final desta década
Mercado associado ao avanço e penetração no mercado.
Lítio = R$ 130/kg
Cobalto = R$ 67,5/kg
Cobre = R$ 15,3/kg
Manganês = R$ 6/kg
Aluminio = R$ 3,8/kg
Disponível em: Metal Prices http://www.metalprices.com/
Fonte: http://lithiuminvestingnews.com/1727/lithium-prices
Baterias de Íons de Lítio

## Slide 4
(Li Li et al, 2010)
Introdução

## Slide 5
Ácido DL-Málico
Figura 3: Estruturas do (a) ácido l-málico e (b) d-málico.
Composto orgânico - C4H6O5
Massa Molar = 134.09 g mol−1
Indústria alimentícia: Acidulante, aromatizante e estabilizante
Indústria farmacêutica: higienização e regeneração de ferimentos e queimaduras.
Biodegradável
Dissolve-se em água facilmente em comparação aos outros ácidos (H2SO4, HNO3, HCl) em condições aeróbicas e anaeróbicas.
Introdução

## Slide 6
Objetivos
Avaliar a ação do ácido dl-málico como lixiviante dos metais presentes no interior da BIL, principalmente Co e Li;
Identificar os materiais utilizados como carcaças metálicas em diferentes marcas e modelos de baterias.

## Slide 7
Carcaças:EDS
Metodologia
Figura 2: Reator de lixiviação com refluxo
Figura 1: Procedimento Experimental
500 µm < F1 < 1mm
F2 < 500 µm

## Slide 8
Metodologia
Parâmetros de Lixiviação
Figura 2: Reator de lixiviação com refluxo
Água Régia
m = 5g
S:L = 1:100
T = 70oC
t = 2h
(FERREIRA et al., 2009)
Ácido DL-Málico (1,5M)
m = 5g
S:L = 1:20
T = 80 oC
t = 2h
(LI LI et al., 2010).

## Slide 9
Metodologia
Caracterização das Carcaças Metálicas
As caracterizações foram realizadas por EDS em amostras de 1cm2 de cada carcaça.
As baterias foram classificadas como de maior ou menor qualidade, seguindo os
seguintes critérios:
Quantidade de material ativo no interior da bateria;
Custo final ao consumidor;
Informações técnicas sobre o produto descritas no rótulo (presença, ausência, ou qualidade do detalhamento das mesmas).

## Slide 10
Resultados
Tabela 1: Teor de metais obtido para lixiviação em água régia e ácido dl-málico.
*Em relação à massa incial = 5g
500 µm < F1 < 1mm
F2 < 500 µm

## Slide 11
Resultados
Tabela 2: Teor de extração do ácido dl-málico em relação à concentração total de metais
*Em relação ao 100% (água régia)
500 µm < F1 < 1mm
F2 < 500 µm

## Slide 12
Resultados
Maior resistência ao corte: 5BL-T, LONTIN, Desconhecida, NOKIA BL-4C
Menor resistência ao corte: LG, NOKIA BL-5C
Tabela 3: Análise quantitativa de EDS nas carcaças das baterias
Caracterização das Carcaças Metálicas
↑ Cr e Ni – ligas de aços inoxidáveis: seguros para o armazenamento porém pesados e demandam maior energia para a reciclagem.
Tendência da substituição do aço pelo alumínio

## Slide 13
Conclusões
A utilização de ácido dl-málico mostrou-se eficiente na extração de metais como cobalto, lítio e manganês, o que os torna um ácido interessante na reciclagem de baterias de íons de lítio tanto em eficiência quanto em desempenho ambiental, devido às suas características de biodegradabilidade.
No caso do cobre e do níquel, o ácido málico não mostrou-se seletivo para nas faixas granulométricas estudadas, o que facilita a reciclagem de lítio, cobalto e manganês.

## Slide 14
Conclusões
As baterias mais econômicas apresentam normalmente carcaça de aço, dificultando tanto abertura manual quanto moagem, demandando mais energia no processo de reciclagem. Analisando modelos subsequentes de uma mesma marca, é possível observar que existe uma tendência de substituição do aço pelo alumínio como material de carcaça, tornando a sua reciclagem cada vez mais interessante do ponto de vista econômico e ambiental.

## Slide 15
PROPOSTA DE PROCESSO DE RECICLAGEM
COLETA DE BATERIAS
MOAGEM
F > 1mm
F < 1mm
LIXIVIAÇÃO COM ÁCIDO DL-MÁLICO
Solução rica em Co, Li e Mn
PROCESSO HIDROMETALÚRGICO DE RECUPERAÇÃO DE METAIS
SEPARAÇÃO ELETROSTÁTICA
Polímeros
Al, Cu
Al
Cu
SEPARAÇÃO MAGNÉTICA
Fe

## Slide 16
Agradecimentos
Contato: anajavorsky@gmail.com